COMPATIBILIDAD DE CARAS DE SELLOS MECANICOS

|  | CERAMICA | FUNDICIÓN DE NIQUEL | CROMO COBALTO | CARBURO TUNGSTENO | CARBURO SILICIO | BRONCE | CARBON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERAMICA | D | X | X | X | D | X | ABCD |
| FUNDICIÓN DE NIQUEL | X | D | X | D | X | D | ACDE |
| CROMO COBALTO | X | X | X | X | X | X | BCD |
| CARBURO TUNGSTENO | X | D | X | BCD | ABD | BD | BCDE |
| CARBURO SILICIO | D | X | X | BD | ABD | X | ABDE |
| BRONCE | X | D | X | BD | X | X | X |
| CARBON | ABCD | ACDE | BCD | BCD | ABCE | X | ABCD |

| CODIGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | ACIDOS DILUIDOS Y CONCENTRADOS |  |
| B | AGUA Y SOLUCIONES DE AGUA |  |
| C | CAUSTICOS DILUIDOS Y CONCENTRADOS |  |
| D | ACEITES Y LUBRICANTES |  |
| E | FUNCIONAMIENTO EN SECO |  |
| X | NO RECOMENDABLE |  |